5º  PRUEBAS TECNICAS DE LABORATORIO

| RESISTENCIA A COMPUESTOS QUIMICOS | PRUEBA | LAB. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcohol | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Sin cambios de tonalidad. Sin hinchazón ni deformación |
| Aguarrás | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Sin cambios de tonalidad. Sin hinchazón ni deformación. |
| Amoniaco | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Sin cambios de tonalidad. Sin hinchazón ni deformación. |
| Hidróxido Potásico | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Sin cambios de tonalidad. Leve hinchazón y deformación |
| Acido Láctico 85% | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Leve perdida de color. Sin hinchazón ni deformación. |
| Acido Clorhídrico | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Leve perdida de color. Sin hinchazón ni deformación. |
| Acido nítrico al 60% | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Sin cambios de tonalidad. Sin hinchazón ni deformación. |
| Acido Cítrico | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Leve perdida de color. Sin hinchazón ni deformación. |
| Sulfato de Cobre | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Leve perdida de color. Sin hinchazón ni deformación. |
| Acido Sulfúrico | 48 horas de inmersión | IOCESA | No se altera la estructura original. Cambio de tonalidad. Sin hinchazón ni deformación. |

IOCESA: Instituto Onubense para la Calidad en la Construcción, S.A.

AFITI LICOF: Centro de ensayos e investigación del fuego

VORSEVI: Ingeniería y Control de calidad, S.A.

INASEL: Ingeniería Acústica y Servicios, S.L.

6º  PRUEBAS TECNICAS DE LABORATORIO

| TIPO DE PRUEBA | NORMA | LAB. | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Permeabilidad | Prof. Edgard B. Grunau | VORSEVI | Impermeable. Sin actividad capilar. |
| Peso específico | UNE 83.814/92 | VORSEVI | 0,414 g/cm³ |
| Tracción y Alargamiento | UNE 53.112/98 | VORSEVI | Resistencia a la tracción:20N/5cm Alargamiento:11 al33% |
| Resistencia al agua del mar y niebla marina | Inmersión en agua de mar y niebla marina durante 7 días. | IOCESA | Permanece estable y sin alteraciones, tanto a la inmersión como a la niebla marina. |
| Masa por unidad de superficie | UNE 104.281 | IOCESA | 2.56 kg/m² |
| Plegabilidad a diferentes temperaturas | UNE 104.242-2/95 | IOCESA | Sin roturas ni fisuras. |
| Pérdida por calentamiento | No sujeto a norma | IOCESA | Sin aparición de ampollas, sin deformaciones ni goteo del producto. |
| Tracción, adherencia y resistencia al arrancamiento. | UNE 83.822/92 Medidor de adherencia electrónico: NEURTEK | IOCESA | Resistencia en kg/cm² Vidrio 10,60 Baldosa esmaltada 11,10 Baldosa sin esmalte 10,80 Enlucido mortero cemento 12,80 Hormigón visto 11,50 Ladrillo cerámico 10,10 Chapas de acero 9,70 Fibrocemento 8,10 Yeso o escayola 2,30 Tablero aglomerado 2,20 |
| Frío-Calor. Estabilidad en el tiempo | Congelación (-5ºC) Calor (+80ºC) Ciclos de seis horas | IOCESA | Sin pérdidas de superficies, roturas, ampollas, hinchamientos ni cuarteamientos |
| Volumen y densidad aparente | UNE 53.215 | IOCESA | Volumen: 2,000 dm³ Densidad aparente: 0,262 kg/dm³ |
| Resistencia al impacto y al choque | Bola de acero 1 kg | IOCESA | Ninguna rotura |
| Contenido de humedad | UNE 56.917 | IOCESA | 0.50% |
| Transpiración | No sujeto a norma | IOCESA | Transpirable al 79% |
| Envejecimiento acelerado | UNE 104.242 1/95 | IOCESA | Certificados 5 años garantizados 10 años. |

FICHA TECNICA

1º IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| Nombre | Corcho |
| --- | --- |
| Marca | PAYMO |
| Uso | Industrial |
| Descripción del envase | Capacidad 12 kg Etiquetado |
| Uso del producto | Impermeabilidad Aislante térmico, acústico Resistente al fuego |

2º IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

| Nombre | JOHNSON ANTIDESLIZANTES Y SERV |
| --- | --- |
| Domicilio | C/ MADERA Nº 6 |
| Municipio | 28522 RIVAS VACIAMADRID (Madrid) |
| Tel, fax | 91 6927979 |
| Titular y persona de contacto | JAVIER CLEMARES GARCIA |

3º DATOS TECNICOS

| Temperatura de aplicación | Entre 0 y 50º C |
| --- | --- |
| Secado al tacto | 120 minutos (a 20º C) |
| Curado | 24 horas en capas de 3 mm a 20º C En soportes porosos, hasta 72 horas Soporte no poroso |

4º CARACTERISTICAS

| Peso específico | 0,6-0,7 gm 7cm³ |
| --- | --- |
| Resistencia a la temperatura | Entre 20ºC y 200ºC |
| Concentración de volumen | 8% |
| Adherencia | Entre 2 y 10 Kg/cm² |
| Dilatación consentida | 25% |
| Sólido en volumen | 70% |
| Rendimiento | 1,8 y 2 Kg m² |
| Transpiración | 70% |
| Impermeabilidad | 100% Impermeabilidad |
| Conductividad térmica | 0,032 Kcal/Hmº C |

Germicida bastericida

| Nombre | ### CAS nº | #### EINECS nº | #### Simbolos -Frases | ### Concentración |
| --- | --- | --- | --- | --- |